Peningkatan Nilai Konduktifitas Listrik, Kekerasan Dan Kekuatan Tarik Komposit G150/G44

Andre Rahmat Suardi1*, Hendra Suherman2, Yovial Mahyoeddin3

Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri

Universitas Bung Hatta Padang

*e-mail: andrerahmatsuardi05@gmail.com

A B S T R A C T

The manufacture of conductive polymer composites is potentially used as a material having electrical conductivity and good mechanical properties capability. The purpose of this research is to determine the value of electrical conductivity and mechanical strength by using mixing parameter and G150 / G44 formation process by adding secondary filler graphite composition. With Graphite 150 μm / Graphite 44 μm / Epoxy Variation of 77.5: 2.5: 20, 75: 5:20, 72.5: 7,5: 20 and 70:10:20 % , mixing with 200 rpm rotation speed during 10 minutes and composite formation with temperature (1100C , 1300C , 1500C) and heating time (60,90,120 minutes). From the four compositions and the process of gelling in obtaining good electrical conductivity value and mechanical strength is found in the fourth composition with the addition of second graphite 10% heating time 120 minutes with temperature 1500C for electrical conductivity value of 28.302 S.cm-1, tensile strength value 8,829 N / Mm2 and hardness of 94.60 HD.

Keywords: Polymer Composites, Electrical Conductivity, and Mechanical Strength.

P E N D A H U L U A N

Polimer matrik komposit (PMC) sangat efisien digunakan karena memiliki kekakuan dan kekuatan yang tinggi, bobot yang ringan, tahan terhadap korosi. Pada Polimer matrik komposit pengisi tergantung pada jenis bahan pengisi, jumlah muatan pengisi, dan kualitas dispersi bahan pengisinya. Berbagai jenis partikel logam, pertikel non-logam yang dilapisi logam, grafit, serat karbon, dan karbon hitam dapat digunakan sebagai bahan pengisi dengan tujuan untuk meningkatkan konduktivitas listrik dan konduktivas panas. Dibandingkan bahan lain komposit matrik polimer unggul dalam sifat mekaniknya. Komposit jenis ini terdiri dari polimer sebagai matrik dan filler sebagai penguat.

M E T O D O L O G I

Proses pengadukan dan pembentukan komposit polimer konduktif G150/G44 dengan cara menambahkan grafit pengisi kedua. Dengan Variasi komposisi Grafit 150μm/ Grafit 44μm/ Epoxy sebesar 77,5:2,5:20, 75:5:20, 72,5:7,5:20 dan 70:10:20, mixing dengan kecepatan putaran 200 rpm selama 10 menit dan pembentukan komposit dengan temperatur (1100C,1300C, 1500C) dan  waktu pemanasan (60,90,120 menit).

H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N

Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat nilai konduktifitas listrik dan kekuatan mekanik terdapat pada komposisi spesimen keempat pada waktu pemanasan 120 menit dengan temperatur 1500C

Tabel 1. Hasil Pengujian Komposit Polimer Konduktif

| Spesimen |  | konduktifitsas listrik | Kekerasan | Tegangan Tarik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| komposisi | 77,5/2,5/20 | 12,605 S.cm-1 | 86,00 HD | 3,597 N/mm2 |
| waktu pemanasan | 60 menit |  |  |  |
| Temperatur | 1100C |  |  |  |
| Spesimen |  | Konduktifitas Listrik | Kekerasan | Tegangan Tarik |
| Komposisi | 70/10/20 | 28,302 S.cm-1 | 94,60 | 8,829 N/mm2 |
| waktu pemanasan | 120 menit |  |  |  |
| Temperatur | 1500C |  |  |  |

K E S I M P U L A N

# Peningkatan ini terjadi karana grafit pengisi kedua lebih banyak dalam spesimen tersebut dapat menutup rongga – rongga dalam komposit polimer konduktif dan Parameter proses juga mempengaruhi kekuatan mekanik dan elektrik, seperti mixing, waktu dan temperature juga mempengaruhi keberasilan pembuatan komposit polimer konduktif ketidak sesuaian koefisien muai panas antara matrik dan serbuk selama siklus karakteristik komposit menurut (Sancakstar, 2007).

D A F T A R  P U S T A K A

[1]	Hendra Suherman dkk. 2013. “Effect to Mixing Parameter on Electrical Conductivity of Carbon Black/Graphite/Epoxy Nanocomposite Using Taguchi Method”

[2] Lee. 2007. “Evaluation of Graphite Composite Bipolar Plate For PEM (Proton Exchange Membrane) Fuel Cell Electrical, Mechanical, and Molding Properties”. Seoul National University.

[3] Sancakstar, E. and L. Bai. 2007. “ Electrically Conductive Epoxy Adhesives”. Polymers.