Tabel Data Dasar Pengujian Impact

| Jenis perlakuan | Holding time, (jam) | Pemanasaan & Carburizing | No. Spesimen | Lebar ,W (mm) | Tebal , T (mm) | Energi awal, Eo ( J ) | Energi akhir, EI ( J ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sc | - | - | 1 | 10 | 8,0 | 300 | 138 |
| Spc, T =6000C | 3 | Sesudah | 1.1 | 10 | 8,1 | 300 | 115 |
|  |  |  | 1.2 | 10 | 8,1 | 300 | 101 |
|  |  |  | 1.3 | 10 | 8,1 | 300 | 105 |
| Spc, T =6500C | 3 | Sesudah | 1.1 | 10 | 8,1 | 300 | 50 |
|  |  |  | 1.2 | 10 | 8,0 | 300 | 85 |
|  |  |  | 1.3 | 10 | 8,1 | 300 | 69 |
| Spc, T =7000C | 3 | Sesudah | 1.1 | 10 | 8,0 | 300 | 142 |
|  |  |  | 1.2 | 10 | 8,1 | 300 | 147 |
|  |  |  | 1.3 | 10 | 8,0 | 300 | 145 |

Tabel Data Hasil Analisa Pengujian Impact

| Jenis Perlakuan | Holding time, (jam) | Pemanasaan & Carburizing | No. Spesi men | Lebar ,W (mm) | Tebal ,T (mm) | Luas penam pang, A (mm2) | Energi Awal, Eo ( J ) | Energi Akhir, EI ( J ) | Energi Serapan, Esrp ( J ) | Harga impact HI (J/mm2) | Energi serapan rata-rata, ( J ) | Harga impact rata-rata, (J/mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sc | - | - | 1 | 10 | 8,0 | 80 | 300 | 138 | 162 | 2,025 | 162 | 2,025 |
| Spc T = 6000C | 3 | Sesudah | 1.1 | 10 | 8,1 | 81 | 300 | 115 | 185 | 2,283 | 193 | 2,382 |
|  |  |  | 1.2 | 10 | 8,1 | 81 | 300 | 101 | 199 | 2,456 |  |  |
|  |  |  | 1.3 | 10 | 8,1 | 81 | 300 | 105 | 195 | 2,407 |  |  |
| Spc T = 6500C | 3 | Sesudah | 1.1 | 10 | 8,1 | 81 | 300 | 50 | 250 | 3,086 | 232 | 2,874 |
|  |  |  | 1.2 | 10 | 8,0 | 80 | 300 | 85 | 215 | 2,687 |  |  |
|  |  |  | 1.3 | 10 | 8,1 | 81 | 300 | 69 | 231 | 2,851 |  |  |
| Spc T = 7000C | 3 | Sesudah | 1.1 | 10 | 8,0 | 80 | 300 | 142 | 158 | 1,975 | 155,33 | 1,933 |
|  |  |  | 1.2 | 10 | 8,1 | 81 | 300 | 147 | 153 | 1,888 |  |  |
|  |  |  | 1.3 | 10 | 8,0 | 80 | 300 | 145 | 155 | 1,937 |  |  |

Tabel Data Dasar Analisa Uji Tekan

| Jenis perlakuan | No. spesimen | Tinggi, L (mm) | Luas penampang, A (mm2) | δ mm | Beban , F (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sc | 1 | 14,1 | 28,26 | 4 | 3.000 |
| Spc, T =6000C | 1.1 | 14,1 | 28,26 | 4 | 2.996 |
|  | 1.2 | 14 | 28,26 | 4 | 2.600 |
|  | 1.3 | 14 | 28,26 | 4 | 2.895 |
| Spc, T =6500C | 1.1 | 14,1 | 28,26 | 4 | 2.215 |
|  | 1.2 | 14,1 | 28,26 | 4 | 1.899 |
|  | 1.3 | 14,1 | 28,26 | 4 | 2.330 |
| Spc, T =7000C | 1.1 | 14,1 | 28,26 | 4 | 3.019 |
|  | 1.2 | 14,2 | 28,26 | 4 | 4.400 |
|  | 1.3 | 14,1 | 28,26 | 4 | 3.150 |

Tabel  Data Hasil Analisa Uji Tekan

| Jenis perlakuan | No. spesimen | L (mm) | A (mm2) | F (N) x 103 | (N) x 103 | N/mm2 | N/mm2 | δ mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tanpa PC | 1 | 14,1 | 28,26 | 29,4 | 29,4 | 1.040,3 | 1.040,3 | 4 | 0,283 | 0,283 |
| PC, T =6000C | 1.1 | 14,1 | 28,26 | 29,3608 | 27,737 | 1.038,9 | 981,4 | 4 | 0,283 | 0,284 |
|  | 1.2 | 14 | 28,26 | 25,48 |  | 901,6 |  | 4 | 0,285 |  |
|  | 1.3 | 14 | 28,26 | 28,371 |  | 1.003,9 |  | 4 | 0,285 |  |
| PC, T =6500C | 1.1 | 14,1 | 28,26 | 21,707 | 21,05 | 768,1 | 744,8 | 4 | 0,283 | 0,283 |
|  | 1.2 | 14,1 | 28,26 | 18,6102 |  | 658,5 |  | 4 | 0,283 |  |
|  | 1.3 | 14,1 | 28,26 | 22,834 |  | 807,9 |  | 4 | 0,283 |  |
| PC, T =7000C | 1.1 | 14,1 | 28,26 | 29,5862 | 34,525 | 1.046,9 | 1.209,8 | 4 | 0,283 | 0,282 |
|  | 1.2 | 14,2 | 28,26 | 43,12 |  | 1.490,4 |  | 4 | 0,281 |  |
|  | 1.3 | 14,1 | 28,26 | 30,87 |  | 1.092,3 |  | 4 | 0,283 |  |