ABSTRAK

Material komposit mulai dilirik karena memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan material anorganik lainnya, dengan memanfaatkan limbah tulang sapi yang diproses menjadi serbuk hidroksiapatit sebagai filler dan serbuk silika menjadi matrik, perbandingan komposisi antara HA-Silika adalah 85%:15%, 90%:10%, dan 95%:5% dengan temperatur pemanasan yang bervariasi yaitu 800oC, 900oC dan 1000oC pada tekanan cetakan 50 kg/cm2, dilakukan untuk mendapatkan nilai sifat mekanik yang lebih baik diantaranya nilai kekerasan, kekuatan tekan dan porositas. Dari material biokomposit HA-Silika didapatkan nilai kekerasan tertinggi 648,83 MPa dengan komposisi 85%:15% pada temperature pemanasan 1000oC,nilai kekuatan tekan tertinggi Dengan komposisi 85%:15% temperatur pemanasan 1000oC 5,99 MPa dan nilai porositas tertinggi 4,03% dengan penambahan 15% silika temperatur pemanasan 1000oC. Dari hasil uji diatas terlihat bahwa variasi komposisi dan temperatur pemanasan sangat berpengaruh terhadap nilai kekerasan, kekuatan tekan, dan porositasnya.

Kata Kunci : Biokomposit, Serbuk Hidroksiapatit, Serbuk Silika, Nilai Kekerasan, Kekuatan Tekan, Porositas.